漯河市第四高级中学西校区

膜结构电动车车棚采购与安装项目

漯河市第四高级中学西校区原停车棚已不能满足现在停车需求，原停车棚位置严重影响教室采光和干扰正常的教学,现计划建设骨膜结构停车棚一座（具体见采购需求）。现就停车棚建设项目进行竞价，欢迎符合条件的供应商前来参加报价。

一、材料规格及要求

1.膜材

膜材选用1100克PVDF超白蓝光膜，表面为PVDF涂层;

抗拉强度（经向/纬向）不低于5300/5000N/5cm ;

温度性能：-30度至+70度。

防火标准阻燃，不低于国家B1级。

提供检测报告和质保证书。

2.钢材

钢管选用国标Q235钢材。

钢索强度为1570MPa，表面过PE套。

节点板采用Q235B钢板，进行热镀锌防腐处理。

3.焊接材料

手工焊时，采用E43XX型焊条。应符合《碳钢焊条》（GB/T 5117-1995）的要求。自动焊接或半自动焊接时采用的焊丝和焊剂，应与主体金属的强度相匹配。焊丝应符合现行标准《熔化焊用钢丝》（GB/T 14957-1994）或《气体保护焊用钢丝》（GB/T 14958-1994）的规定。

4.螺栓符合国家标准，符合GB/T 1228-1991~GB/T 1231-1991《钢结构用高强度大六角头螺栓》《钢结构用高强度大六角螺母》 、 《钢结构用高强度垫圈》《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》或GB/T 3632-1995《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》，GB/T 3633-1995《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 技术条件》的规定。

二、制作与安装

1.钢结构的制作、安装、施工及验收应符合《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)

2.焊缝质量的检验等级：均为三级。

3.所有需要拼接的构件一律要用等强拼接。

4.所有构件在制作中应力求尺寸及孔洞位置的准确性，以利于现场的安装与焊接。设计中凡是未注明的焊缝均为满焊，焊缝高度为hf≥6mm，且≥1.5 tmax（tmax为相邻板件最大厚度）。

5.钢构安装方案须与设计方讨论确定，并保证钢构安装过程中受力与变形控制。

6.在拉膜过程中，挑梁宜加临时支撑或平衡索。张拉时使桁架面外受力平衡。

7.在安装膜之前须对钢构位置进行测量复核，确定其与设计位置误差，并与设计方协商确定膜安装方案的相关参数和张拉方法。

8.膜材属柔性材料，在使用的过程中不得划伤、磨伤。一旦膜材料破损，必须及时修复，以防止破损扩散。

9.保持灯具或其他热源与膜材的距离，应保证膜表面温度不大于70℃。

10.钢结构应满足GB50011-2010第3.9.2-3条要求及GB50017-2003第3.3.3条要求

11.膜篷在使用过程中应该及时维护，如遭遇大雪引起膜面积雪形成雪袋或水袋，应及时清理。膜篷如有损坏时，需立即与相关部门联系，以便及时处理。

12.膜结构的使用和保养应按《膜结构技术规程》CECS 158:2015第10.0.1条，10.0.4条，10.0.5条和10.0.6条执行。

三、涂装

1.除锈：用专业工具对材料进行除锈处理。

2.涂漆：钢材经除绣处理后应涂底漆75μm，面漆75μm，颜色与业主商定，并严格按照GB50205-2001的4.9条款执行。

3.现场焊接两侧各50mm范围内暂不涂漆，待现场焊完后，按规定补涂。

四、其它

1.设计图示尺寸均以毫米为单位，标高以米为单位，本工程设计标高±0.000相当于绝对标高。

2.钢管的封板为5mm。

3.未尽事宜请按国家有关规定及标准进行。

五、本项目的总价最高限价为人民币172000元整，总报价超过总价最高限价的为无效报价。

六、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物销售或者生产的经营范围。

3. 本项目招标不接受联合体投标。

七、采购需求及报价表：

| 漯河市第四高级中学西校区膜结构电动车停车棚采购需求及报价表 |
| --- |
| 高处2850mm，低处2200mm，宽度4700mm，跨度4778mm，投影面积：433㎡ 展开面积：476㎡ |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） |
| 一 | 张拉膜部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 膜材料 |  | 476 | M2 |  |  |
| 2 | 膜附件(含背贴条) |  | 433 | M2 |  |  |
| 3 | 裁剪/焊接 |  | 433 | M2 |  |  |
| 4 | 张拉/安装 |  | 433 | M2 |  |  |
| 5 | 膜包装运输、脚手架 |  | 433 | M2 |  |  |
| 二 | 钢索连接部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 膜钢索制作及安装 |  | 0 | M |  |  |
| 2 | 锚头 | 12 | 16 | 套 |  |  |
| 3 | 不锈钢螺丝 |  | 500 | 个 |  |  |
| 4 | 钢丝绳（带皮索） |  | 92 | m |  |  |
| 三 | 钢结构部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料费 | — | 6.6 | T |  |  |
| 2 | 钢材拉弯 | — | 6.6 | T |  |  |
| 3 | 除锈打磨 | — | 6.6 | T |  |  |
| 4 | 油漆(二底二面) | — | 6.6 | T |  |  |
| 5 | 制作费 | — | 6.6 | T |  |  |
| 6 | 安装费 | — | 6.6 | T |  |  |
| 7 | 机械、脚手架 | — | 6.6 | T |  |  |
| 8 | 运输费 | — | 6.6 | T |  |  |
| 四 | 基础部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预埋件 | — | 17 | 块 |  |  |
| 2 | 混凝土及人工 | — | 17 | 项 |  |  |
| 五 | 充电部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 插座（带漏电、防水保护含人工） |  | 50 | 个 |  |  |
| 2 | 电线（含人工） | 主线路为4m²金水铜线 | 210 | m |  |  |
| 3 | 控制箱 |  | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 车棚照明灯 |  | 15 | 个 |  |  |
| 总计： |  |
| 报价含材料、基础工程、垃圾清运、人工、安装、税费等一切费用。 |
| 材料要求：1、膜材选用1100克PVDF超白蓝光膜，厂家质保≥15年，需提供检测报告和质保证书。 2、钢材选用国标Q235钢材。 |

八、报价文件构成

1.法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交，身份证原件备查）；

2.有效的企业法人营业执照复印件，须加盖报价单位公章。

3.投标报价表：参与报价的供应商自行下载采购需求表填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

九、报价文件递交

投标人直接带至开标地点。

开标时间：2022年7月24日16:00时（北京时间）

开标地点：漯河市第四高级中学西校区综合楼102室

十、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。若报价最低者有相同时，通过抽签方式确定中标人。

十一、付款方式：项目验收合格后一个月内付款至合同价90%；余款待质保期满后产品无质量问题一次性付清（无息）。

十二、报名时间、地点及联系人：

1.报名时间：2022年7月20日上午8:00至7月24日下午16:00

2.报名地点：漯河市第四高级中学西校区综合楼104室，报名时可考查现场。

3.联系人：马老师   13939579993

漯河市第四高级中学

2022年7月19日

附参数图：